**Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving**

**LYON ML picknicktafel**

Picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

****

****

**Beschrijving**

Picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De picknicktafel met lage instap, bestaat uit één tafel en twee zitbanken met rugleuning. De 3 elementen zijn onderaan met elkaar verbonden door twee dwarsbalken van 4 x 12 x 180 cm.

De twee tafelvoeten en vier bankvoeten bestaan uit planken van 5 x 12 cm; de staanders staan telkens in een hoek van 15°.

Elk zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 x 180 cm die elk individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De twee rugleuningen bestaan elk uit 2 planken van 4 x 12 x 180 cm.

Het tafelblad bestaat uit 5 planken van 4 x 12 x 180 cm, waarvan de buitenste 2 planken individueel verstevigd zijn met verzonken gegalvaniseerde platstrips aan de onderzijde en waarvan de middelste plank verstevigd is met een verzonken gegalvaniseerd T-profiel aan de onderzijde. In het midden en aan de twee zijkanten van het tafelblad zijn langs de onderkant drie gegalvaniseerde verbindingsstrips geschroefd die de planken onderling met elkaar verbinden.

Zowel de planken van het tafelblad als die van de zitvlakken zijn langs boven op de voeten geschroefd met verzonken schroeven.

**Afmetingen**

Totale breedte: +/- 220 cm

Totale lengte: +/- 180 cm

Hoogte tafelblad: +/- 72 cm

Breedte tafelblad: +/- 62 cm

Lengte tafelblad: +/- 180 cm

Hoogte zitvlak: +/- 43 cm

Breedte zitvlak: +/- 37 cm

Lengte zitvlak: +/- 180 cm

**Gewicht**

230 kg

**Materiaal**

De planken en balken zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

**Eigenschappen**

De picknicktafel is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

* onderhoudsvrij
* weerbestendig
* recycleerbaar
* rotvrij
* graffitibestendig
* splintervrij

**Kleuren**

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie in de zwarte kleur en tafelblad en zitvlakken in een andere kleur worden voorzien.

**Verankering in of op verharde ondergrond**

De picknicktafel staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met vier oogschroeven, dopmoeren en draadstangen M12 (door de schroefogen) die onderaan de poten bevestigd worden.

**Transport**

De picknicktafel wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

**Onderhoud**

De picknicktafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

**Meetwijze**

Meeteenheid: st